硬度值对照表：
	布氏硬度

HB
	洛氏硬度

HRC
	维氏硬度

HV
	 
	布氏硬度

HB
	洛氏硬度

HRC
	维氏硬度

HV

	 
	68.0
	940
	 
	415
	44.5
	440

	 
	67.5
	920
	 
	401
	43.1
	425

	 
	67.0
	900
	 
	388
	41.8
	410

	767
	66.4
	880
	 
	375
	40.4
	396

	757
	65.9
	860
	 
	363
	39.1
	383

	745
	65.3
	840
	 
	352
	37.9
	372

	733
	64.7
	920
	 
	341
	36.6
	360

	722
	64.0
	900
	 
	331
	35.5
	350

	710
	63.3
	780
	 
	321
	34.3
	339

	698
	62.5
	760
	 
	311
	33.1
	328

	684
	61.8
	740
	 
	302
	32.1
	319

	682
	61.7
	737
	 
	293
	30.9
	309

	670
	61.0
	720
	 
	285
	29.9
	301

	656
	60.1
	700
	 
	277
	28.8
	292

	653
	60.0
	697
	 
	269
	27.6
	284

	647
	59.7
	690
	 
	262
	26.6
	276

	638
	59.2
	680
	 
	255
	25.4
	269

	630
	58.8
	670
	 
	248
	24.2
	261

	627
	58.7
	667
	 
	241
	22.8
	253

	620
	58.3
	660
	 
	235
	21.7
	247

	601
	57.3
	640
	 
	229
	20.5
	241

	578
	56.0
	615
	 
	223
	 
	234

	 
	55.6
	607
	 
	217
	 
	228

	555
	54.7
	591
	 
	212
	 
	222

	 
	54.0
	579
	 
	207
	 
	218

	534
	53.5
	569
	 
	201
	 
	212

	 
	52.5
	553
	 
	197
	 
	207

	514
	52.1
	547
	 
	192
	 
	202

	 
	51.6
	539
	 
	187
	 
	296

	 
	51.1
	530
	 
	183
	 
	192

	495
	51.0
	528
	 
	179
	 
	188

	 
	50.3
	516
	 
	174
	 
	183

	477
	49.6
	508
	 
	170
	 
	178

	 
	48.8
	495
	 
	167
	 
	175

	461
	48.5
	491
	 
	163
	 
	171

	 
	47.2
	474
	 
	156
	 
	163

	444
	47.1
	472
	 
	149
	 
	156

	429
	45.7
	455
	 
	143
	 
	150


